****

**TECHNICAL DATA SHEET**

V: 220411

**KYD-100PLUS ЛАК**

ОПИСАНИЕ

 -Многофункциональное прозрачное покрытие средней концентрации 2K с характеристиками легкого нанесения, широкого применения, экономичности и быстрого высыхания.

ОСНОВА

- Подходит для окрашивания однотонных поверхностей толщиной 1 тыс., готовых панелей OEM-производителей и работ по перекраске автомобилей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Лак : Отвердитель: (Объём) 2 1 **＜18℃** KYD-100plus KYD-10118**℃-30℃** KYD-100plus KYD-102**＞18℃** KYD-100plus KYD-103 | 16-18sDIN 4 чашки | 2 часа с KYD-1013 часа с KYD-102/KYD-103  |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
|  | 1.3 | 2-2.5 | 2-3 слоя 40-60um | Flash-off Time: 2-3 minutes  |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 5-10°C | 35minutes | 8-10 часов |
| 23°C | 30minutes | 3 часа |
| 60℃ | 5minutes | 20 минут |

ЗАМЕЧАНИЯ:

После распыления дайте высохнуть на воздухе в течение 10-15 минут, прежде чем приступить к принудительной сушке. Повторное нанесение: Отшлифуйте пораженный участок наждачной бумагой P1500-P3000 там, где после тщательного высыхания остались частицы или потеки, затем отполируйте, чтобы устранить проблему.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л или 5Л /банка