****

**TECHNICAL DATA SHEET**

V: 220411

KYD-1380 Краска для бампера

ОПИСАНИЕ:

-Смягчающее средство, специально разработанное для мягких поверхностей, для улучшения мягкости грунтовочных и финишных покрытий, чтобы адаптироваться к деформации мягких поверхностей и избежать растекания краски. Сочетается с: Прозрачным лаком, однотонной краской 2K, металлической краской 1K.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Обработка основания Очистка поверхности: Удаление восковых, силиконовых и других загрязнений с помощью Обезжиривателя KYD-7911 и Анти-силикона KYD -5930. Нанесение разбавленных тонеров： 1. Матово-черный: Краска для бампера KYD -1380 и стандартный разбавитель K-1 Соотношение компонентов (по весу) 100/ 50-60 2. Краска для бампера Краска для бампера KYD -1380 Стандартный разбавитель K-1 Соотношение компонентов (вес) 100/30 3. Вязкость: 16-18 с, 23 ℃ DIN 4 стакана " 4. Калибр: RP: 1,4-1,6 мм, HVLP: 1,6-1,8 мм 5. Давление: 0,4-0,5 МПа 6. Расстояние: 20-25 см 7. Способ нанесения: Сначала распылите матово-черную краску, затем нанесите 2-3 влажных слоя, затем выдержите 3-5 минут, дайте высохнуть на воздухе 10-15 минут перед принудительной сушкой, наконец, распылите краску для бампера. 8. При нанесении черных точек отрегулируйте давление до минимума. Если требуется нанести крупную точку, расход краскопульта может быть немного больше. В противном случае, если требуется нанести мелкую точку, расход краскопульта будет немного меньше. Краску для бампера следует смешивать в определенной пропорции. 9. Время высыхания: Дайте высохнуть на воздухе 10-15 минут, затем принудительно высушите в течение 30 минут при температуре 70 ℃ или только путем самостоятельной сушки. |

****

МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.