****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-1390 Plastic Primer

Грунтовка для пластика KYD-1390 (серая, черная, белая)

Характеристика

Многофункциональная грунтовка для пластика, ее можно наносить без шлифовки, можно выбрать два цвета для разных цветов

лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы повысить эффективность и сократить количество используемого верхнего слоя.

ПОДЛОЖКИ

Используется для всех пластиковых деталей, таких как PP, ABS, ABS +PC, ABS+PBT и т.д.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Plastic Primer : Thinner  KYD-1390 К-1  (Volume) 1 0.9-1.1 | (Объем) 1 0,9-1,1  12-14 секунд  шум  4 чашки |

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 2-3 coats  15-20um | Flash-off Time:5-10minutes |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Влажная шлифовка: Отшлифуйте наждачной бумагой P400-P600, удалите воск и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. |  |
| БЕЗ ШЛИФОВАНИЯ | при температуре 23℃, дайте высохнуть на воздухе 5-10 минут, затем распылите верхний слой |
| МОКРАЯ ШЛИФОВКА | P800-P1000 |
| СУХАЯ ШЛИФОВКА | P400-P600 |

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ШЛИФОВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 15°C | 10-15 minutes | 45minutes |
| 23°C | 5-7 minutes | 30minutes |

место хранения

Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямых солнечных лучей. Храните при температуре от 5°C до 35°C.

В неоткрытой оригинальной упаковке, 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л/жестяная банка