KYD-1K Basecoat Metallic Colors

Базовое покрытие изготовлено на основе акриловых полимеров, обладает высоким уровнем блеска и хорошей стойкостью покрытия с превосходным металлическим эффектом, легко в применении. Базовое покрытие представлено в спектре солидных, серебристых и перламутровых цветах.

|  | Наименование | Техническое описание KINYIDA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка поверхности | Удалите воск, силикон и другие загрязнения с поверхности |  |
|  | Пропорции при смешении по объему | <15°C KYD-1K BaseCoat 100 частей K-5 Thinner Fast 60-80 частей | 15-30°C KYD -1K BaseCoat 100 частей K-1 Thinner Stan. 60-80 частей |
|  |  | >30°C KYD -1K BaseCoat 100 частей K-2 Thinner Slow 60-80 частей |  |
|  | Процесс нанесения | 2-3 одинарных слоя, общим нанесением 15-25 мм |  |
|  | Время сушки | При 25°C 5-10 минут для подсушки между слоями. Перед нанесением лакового покрытия время сушки на воздухе 15-20 минут. |  |
|  | Тип краскопульта и рабочее давление | С верхним бачком: 1.2 -1.5 мм 2-4 кг/см² С нижним бачком: 1.4 - 1.7 мм 2-4 кг/см² |  |
|  | Поверхностный слой | Возможно нанесение лакового покрытия |  |
|  | Срок годности | 2 года в невскрытой банке, в сухом месте при температуре 20°C |  |
|  | Упаковка | 1 л., 3,75 л. |  |

Примечание:

1. Если качество окраски должно отвечать наивысшим стандартам, то перед применением эмалей BaseCoat всегда наносите грунт-выравниватель 2K Primer, иначе могут возникнуть проблемы типа подъема, образования вздутий, разводов и т.д.

2. При температуре от 30°C и выше рекомендуется использовать растворитель Retarder Solvent.

3. Из-за высокой прозрачности Basecoat металлик рабочая поверхность нанесения   должна быть в совместимом цвете нанесения и без любых царапин, песка, неровностей, и т.д., чтобы предотвратить дефекты эффекта металлического блеска.

4. Для предотвращения проблем с эффектом металлического блеска необходимо наносить Basecoat металлики слоем, не превышающим 25 мм.

5. Лучший эффект при нанесении extra silver будет достигнут при обязательной очистке и обезжиривание ремонтируемой поверхности.

Целью очистки и обезжиривания является удаление жира, масел, воска, силиконов, песка и т.д. Если не провести очистку, не удаленная грязь приведет к появлению дефектов при шлифовании. Соответственно, адгезия лакокрасочных покрытий, нанесенных на загрязненную поверхность, будет неудовлетворительной, что приведет впоследствии к отслаиванию краски.