****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-2000 ЛАК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

DESCRIPTION

- KYD-2000 это своего рода универсальное прозрачное покрытие с зеркальным эффектом 2K, обладающее хорошими выравнивающими свойствами и высоким уровнем блеска для обеспечения превосходного зеркального эффекта. Это продукт, рекомендуемый для применения заказчикам, предъявляющим высокие требования к зеркальному эффекту.

ОСНОВА

- Подходит для окрашивания 1K solid color, готовых панелей OEM-производителей и работ по перекраске автомобилей.

ПОДГОТОВКАПОВЕРНОСТИ:

Удалите воск и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Лак : Отвердитель:  (Объём) 2 1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | <18°C | KYD-2000 | PC-6621 | | 18-30°C | KYD-2000 | PC-6622 | | > 30°C | KYD-2000 | PC-6623 | | 16-18s  DIN  4 чаши | 2 часа с KYD-7671  4 часа с KYD-7672/KYD-7673 |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 2 слоя по 40-60 мкм | Время выключения: 5-10 минут |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 5-10℃ | 80mins | 12hours |
| 23°C | 60mins | 5hours |
| 60°C | 15mins | 40mins |

ЗАМЕЧАНИЯ:

После распыления дайте высохнуть на воздухе в течение 5-10 минут, прежде чем приступить к принудительной сушке. Повторное нанесение: Отшлифуйте пораженный участок наждачной бумагой P1500-P3000 там, где после тщательного высыхания остались частицы или потеки, затем отполируйте, чтобы устранить проблему.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ:

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА:

5Л /Tin