KYD-2K Solid Colors

Двухкомпонентная эмаль 2K Solid Color смесительной системы KINYIDA изготовлена на основе акриловых полимеров, предназначена для производственной и ремонтной окраски кузовов легковых автомобилей, коммерческого транспорта и оборудования. Покрытие обладает превосходным блеском и цветовой стойкостью к различным атмосферным воздействиям.

|  | Наименование | Техническое описание Kinyida |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очистка поверхности | Удалите воск, силикон и другие загрязнения с поверхности |  |  |  |  |  |
|  | Пропорции при смешении по объему | <18°C KYD-2K Solid Colors 100 час. KYD -101 Hardener Fast 50 час. K-1 Thinner Stan. 5-20 час. |  |  | 18-24°C KYD -2K Solid Colors 100 час. KYD -102 Hardener Fast 50 час. K-1 Thinner Stan. или 5-20 час. K-2 Slow |  |  |
|  |  | 25-30°C KYD -2K Solid Colors 100 час. KYD -102 Hardener Fast 50 час. K-2 Slow или 5-20 час. K-3 Extra Slow |  |  | >30°C KYD -2K Solid Colors 100 час. KYD -103 Hardener Slow 50 час. K-1 Thinner Stan. или 5-20 час. K-2 Slow |  |  |
|  | Рабочее время | 25°C при использовании KYD -101 Hardener Fast: 2 часа; при использовании KYD -102 Hardener Standard или KYD -103 Hardener Slow: 4 часа |  |  |  |  |  |
|  | Процесс нанесения | 2-3 одинарных слоя, общим нанесением 40-60 мм |  |  |  |  |  |
|  | Время сушки | При 25°C 5-10 минут для подсушки между слоями. Принудительную сушку при высокой температуре начинать не менее чем через 15-20 минут после нанесения последнего слоя. |  |  |  |  |  |
|  | Тип краскопульта и рабочее давление | С верхним бачком: 1.2 -1.5 мм 3-5 кг/см² С нижним бачком: 1.4 - 1.7 мм 3-5 кг/см² |  |  |  |  |  |
|  | Время сушки | t°C | От пыли | На отлип |  | Годна к обращению | Полностью сухая |
|  |  | 25°C | 40 мин | 1-2 часа |  | 8 часов | 7 дней |
|  |  | 70°C | 5 мин | 10 мин |  | 10 мин | 60 мин |
|  | Срок годности | 2 года в невскрытой банке, в сухом месте при температуре 20°C |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | 1 л., 3,75 л. |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. При подготовке поверхности старые лакокрасочные покрытия обезжирить с помощью

обезжиривателя. Мокрое шлифование абразивом зернистости P800-1000.

2. Сушка на открытом воздухе не рекомендуется при температуре окружающей среды ниже 15°C. Рекомендуемая температура от 60°C.

3. Когда температура окружающей среды превышает 30°C, рекомендуется добавить Retarder Solvent для предотвращения свертывания растворителя. При использовании Retarder Solvent необходимо проверить техническую совместимость с рабочей поверхностью деталей.

4. В случае загрязнения окрашиваемых поверхностей силиконами рекомендуется использовать специальную добавку в лакокрасочные материалы Anti Silicon в пропорции 0,5-1%.

5. Для растворения границ отремонтированного участка с незаметным переходом их в общий фон в процессе нанесения отделочного покрытия используйте Thinner SRA. Для более детального изучения данного растворителя обратитесь к технической документации Thinner SRA.