****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-30 2K Грунтовочное покрытие

ОПИСАНИЕ

Универсальная грунтовка в двойной упаковке, обладающая высокой заполняющей способностью и отличной адгезией между слоями, обладает превосходной эластичностью и ударопрочностью, что позволяет увеличить блеск и прочность верхнего слоя.  
**ОСНОВА**

Отшлифуйте и высушите отделочные поверхности.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Fast 2K Грунт : Отвердитель : Разбавитель:  (Вес) 100 25 25-35  (Объём) 3 1 1-1.5   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | <25°C | KYD-30 | KYD-31 | K-1 | | ≥25°C | KYD-30 | KYD-31 | K-2/K-3 | | 20-24s  DIN  4 чаши | 30 мин с KYD-31 |

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.6 | 1.8-2.0 | 2-3 слоя 40-60 мкм | 5-10 мин |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 15°C | 3 часа |
| 23°C | 2 часа |
| 60°C | 30 мин |

ЗАМЕЧАНИЯ

Время высыхания на воздухе: Дайте высохнуть на воздухе 15-20 минут перед принудительной сушкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

4 КГ/банка