****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-50 ШПАТЛЁВКА - НАПОЛНИТЕЛЬ (Filler)

ОПИСАНИЕ

-Однокомпонентная шпаклевка с хорошей заполняющей способностью, быстро сохнет, легко наносится и шлифуется, подходит для заделки мелких царапин, отверстий от песка и точечных проколов.

ОСНОВА

-· Подходит для использования с высушенной и отшлифованной существующей отделочной пленкой, легкосплавной шпаклевкой, грунтовочным покрытием или грунтовкой 2K.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

|  |  |
| --- | --- |
| Наносите непосредственно тонким слоем, слой за слоем. | |
| Испарение | 10-15minutes |
| инструменты | Шпатель резиновый или пластиковый. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | |
| 23℃ | 30minutes | Увеличьте время высыхания толстого покрытия |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| мокрая | P320-P400 |
| сухая | P400-P600 |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ ШЛИФОВКА

ЗАМЕЧАНИЯ

Не рекомендуется наносить на большую площадь. После использования плотно закройте банку, чтобы избежать образования кожуры.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1L /банка