****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7352 ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

ОПИСАНИЕ

Обеспечивает отличную защиту металла от ржавчины, хорошую адгезию к стали, алюминию и оцинкованной стали.

**ОСНОВА**

Отшлифуйте и высушите существующую отделку, сталь, железо, алюминий, оцинкованный лист, стекловолокно. Для окисленных железных листов или чугуна тщательно отшлифуйте, чтобы удалить ржавчину, пока поверхность не станет чистой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Fast 2K грунт : Отведитель : Разбавитель(Вес) 100 20 20-30(Объём) 3.5 1 1-1.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜25℃＞25℃ | KYD-7352 KYD-7352  | KYD-7651KYD-7652 | KYD-7750KYD-7750 |

 | 14-16sDIN 4 чаши | 4-5 часов с KYD-7652 3-4 часа с KYD-7651 |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
|  | 1.6 | 1.8-2.0 | 1-2 coats 15-20um | 5-10' |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KYD-7651 | KYD-7652 |
| 15℃ | 8H | 24H |
| 23℃ | 4H | 12H |
| 60℃ | 30MIN | 60MIN |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Сухое шлифование | P400-P600 |

 ШЛИФОВАНИЕ

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
Очистите с помощью чистящего растворителя, прежде чем продукт затвердеет.

ЗАМЕЧАНИЯ

Время высыхания на воздухе: Дайте высохнуть на воздухе 15-20 минут перед принудительной сушкой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

5КГ или 1КГ/банка.