****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7441 БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ (серый)

KYD-7441B БЫСТРОСОХНУЩИЙ ГРУНТ (белый)

ОПИСАНИЕ

 Универсальная двухкомпонентная быстросохнущая грунтовочная поверхность, легко шлифуемая, с высокой заполняющей способностью и отличной адгезией между слоями.

ОСНОВА

**-** Отшлифуйте и высушите существующие отделочные материалы, все виды грунтовок и шпаклевок.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Fast 2K Грунт : Отвердитель : Разбавитель:(Вес) 100 25 25-35(Объём) 3 1 1-1.5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| <25°C | KYD-7441 /7441B  | KYD-7641  | K-1 |
| ≥25°C | KYD-7441 /7441B  | KYD-7641  | K-2/K-3 |

 | 20-24sDIN 4 Cups | 30 мин с KYD-7641  |

 МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ ШЛИФОВКА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Сухое шлифование | P400-P600 |
| Мокрая шлифовка | P600-P800 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
|  | 1.6 | 1.8-2.0 | 2-3 слоя 40-60 мкм | 5-10 МИН |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 15°C | 3h |
| 23°C | 2h |
| 60°C | 30' |

ЗАМЕЧАНИЯ

Время высыхания на воздухе: Дайте высохнуть на воздухе 15-20 минут перед принудительной сушкой. При повторном нанесении распылите верхний слой после высыхания, шлифовки и очистки.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

4 КГ или 1 КГ/банка.