****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7450 1K ГРУТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОПИСАНИЕ

- Быстросохнущая грунтовка в одной упаковке, легкая шлифовка и отличная адгезия между слоями.

ОСНОВА

**-** Отшлифуйте и высушите существующие отделочные материалы, все виды грунтовок и шпаклевок.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1K Грунт: Разбавитель:(Объём) 1 0.8-1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KYD-7450  | K-1 |

 | 16-18sDIN 4 чашек |

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 15°C | 45мин |
| 23°C | 30мин |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
|  | 1.6 | 1.8-2.0 | 2-3 слоя 25-30 мкм | 5-10 мин |

ЗАМЕЧАНИЯ

Не рекомендуется использовать растворитель при высокой скорости высыхания или высоком содержании воды.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1КГ/банка.