****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-750 Matte Clear Coat

Полностью матовое прозрачное покрытие из акрила 2K с гладкой поверхностью, стойким сохранением цвета, физической и химической стойкостью, высокой твердостью и отличной проницаемостью. Подходит для нанесения металлического и однотонного базового покрытия 1K. Требуемый полуматовый эффект может быть достигнут путем смешивания различных пропорций обычного прозрачного покрытия.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Лак : Отвердитель : Разбавитель  (Объём) 3 1 0.5-0.8   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | <18°C | KYD-750 | KYD-7671 | K-1 | | 18-30°C | KYD-750 | KYD-7672 | K-2 | | > 30°C | KYD-750 | KYD-7673 | K-3 | | 16-18s  DIN  4 чашки | 2-3 часа |

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 2-3coats 30-50um | 5-10' |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 23°C | 60' | 6h |
| 60°C | 5' | 30' |

Глянец: 10-20 г под углом 60°.

пакет: 0,9 Л прозрачного покрытия и 0,3 л отвердителя

место хранения: Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре 23°C. В закрытой оригинальной упаковке в течение 2 лет с даты изготовления.