

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7511 СВЕРХБЫСТРОЕ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ (ЛАК)

ОПИСАНИЕ

- KYD-7511 - это двухкомпонентное быстросохнущее прозрачное покрытие, специально разработанное для небольших ремонтных работ, идеально подходящее для точечного ремонта. Это высокопроизводительный продукт, благодаря своим специфическим характеристикам, который обеспечивает экономию продукта, энергии, использования оборудования и рабочей силы, а также быстрое обслуживание клиентов.

ОСНОВА

- Подходит для окрашивания однотонных поверхностей 1K solid color, готовых панелей OEM-производителей и работ по перекраске автомобилей.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Удалите воск и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Лак: Отвердитель: (Объём) 2 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <18°C | KYD-7511  | KYD-101  |
| 18-28°C | KYD-7511  | KYD-102  |
| 28-35°C | KYD-7511  | KYD-103  |

 | 16-18sDIN 4 чаши | Смесь должна быть израсходована в течение 1 часа |

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |   |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 2-3 слоя 40-60 мкм | flash-off timeНе испаряется |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 5-10°C | 30' | 3-5h |
| 23°C | 20' | 60' |
| 60°C | 5' | 10' |

ЗАМЕЧАНИЯ

Повторное нанесение покрытия: Отшлифуйте пораженный участок наждачной бумагой P1500-P3000 там, где есть частицы или потеки, после тщательного высыхания, затем отполируйте, чтобы устранить проблему.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА
1 Л или 4 Л/ банка.