****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7930 АНТИ-СИЛИКОН

ОПИСАНИЕ

- Добавка для нанесения финишных покрытий 2K или прозрачных слоев, способная удалять «рыбьи глазки» или «кратеры» на лакокрасочной пленке.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Краска готова к использованию.Можно добавить 0,5-1% анти-силикона от общего количества краски. |

****

APPLICATION METHOD

|  |  |
| --- | --- |
|  | Нанесите один или два слоя краски поверх пленки «рыбьи глазки» или «кратеры», смешанной с Анти-силиконом KYD-7930. |

ЗАМЕЧАНИЯ

Смешайте с нужным количеством Анти-силикона. Избыточное количество может привести к образованию мелких пузырьков или точечных отверстий. При серьезных повреждениях лакокрасочную пленку fisheyes необходимо отшлифовать и заполнить, когда она полностью высохнет. Повторно нанесите краску, смешанную с Анти-силиконом.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л /банка