****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7940 МАТИРУЮЩИЙ АГЕНТ

ОПИСАНИЕ

-Используется для уменьшения яркости лакокрасочного покрытия. Хорошая матирующая способность благодаря гладкой лакокрасочной пленке. Подходит для систем 1K и 2K.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ: 2K topcoat colors, Лак и 1K basecoat.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （вес）1K Basecoat : KYD-7940 = 100 : (15-30)  2K Topcoat:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | эффект | 2K Topcoat | KYD-7940 | Отвердитель | | Все матовое  (Gloss < 2%) | 100 частей | 150 частей | 50 частей | | Наполовину матовый (яичная скорлупа) (Блеск: 2-30%) | 100 частей | 80-100 частей | 50 частей | | Наполовину яркий (Блеск: 30-70%) | 100 частей | 40-80 частей | 50 частей | |

****

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Для правильного применения обратитесь к техническому паспорту соответствующих продуктов. |

ЗАМЕЧАНИЕ

Матирующее средство легко кристаллизуется при слишком длительном нахождении на воздухе. Чтобы избежать попадания частиц в пленку краски, особенно при нанесении в сочетании с прозрачным покрытием, удалите кристаллизовавшиеся частицы и прочее. перед использованием очистите края банки от загрязнений и слейте их вместе с фильтром.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1Л /банка