****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7960 Растворитель-замедлитель

ОПИСАНИЕ

- Добавка для продления испарения растворителя. Помогает выполнить качественную финишную отделку с хорошим выравниванием и без покраснений при высокой температуре, влажности или ремонте больших площадей.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ДЛЯ: 1K basecoat, 2K topcoat colors и Лак

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Когда температура окружающей среды превысит 30°C, добавьте 10-30% растворителя-замедлителя в разбавитель К-2 или К-3. |

****

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Для правильного применения обратитесь к техническому паспорту соответствующих продуктов. |

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1L /банка