****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7980 Быстрая сушка

ОПИСАНИЕ

- Специально разработан для нанесения верхнего слоя 2K и прозрачного слоя, позволяет ускорить удаление пыли и высыхание лакокрасочной пленки на воздухе, подходит для точечного ремонта или нанесения при низкой температуре.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. 10-15°C: 0,5 литра быстросохнущего средства KYD- 7980 в 1 л готовой к распылению краски. 2. 0-10°C: 1-1,5 л быстросохнущего средства KYD- 7980 с жестяным колпачком на 1 л готовой к распылению краски; 3. При температуре ниже 0°C: 1,5-2 жестяных колпачка быстросохнущего средства KYD- 7980 на 1 л готовой к распылению краски. |

****

ЗАМЕЧАНИЯ

Срок годности краски, смешанной с быстросохнущим средством KYD- 7980, значительно сократится, поэтому используйте его как можно скорее. Рекомендуется добавлять не более 2 банок KYD- 7980 Быструю Сушку на 1 л готовой к распылению краски, в противном случае это может привести к вспучиванию лакокрасочной пленки и потере блеска. Быстросохнущее средство KYD- 7980 нельзя использовать в качестве отвердителя, но можно использовать с отвердителем.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

1L /банка