****

**TECHNICAL DATA SHEET**

**KYD-GT20 СКОРОСТНОЙ** **ГРУНТ** (СЕРЫЙ, БЕЛЫЙ, ЧЁРНЫЙ)

ОПИСАНИЕ

KYD-GT20 Speed Primer - это высокопроизводительное грунтовочное покрытие 2K, предназначенное для быстрого, стандартного, капитального ремонта или нанесения новых деталей методом "мокрое по мокрому". При добавлении ≤ 8% 2K topcoat color можно использовать в качестве грунтовочного покрытия с регулируемым цветом.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

1. Высыхает до состояния песка за 20 минут при температуре 23℃;
2. Легко наносится, обеспечивает высокую эффективность заполнения, герметизации, текучести и шлифуемости;
3. Отлично удерживает верхний слой покрытия;
4. Высокая производительность;
5. Универсальность: Подходит для быстрого, стандартного, капитального ремонта или "мокрого по мокрому" процесса изготовления новых деталей.

**ОСНОВА**

Отшлифуйте и высушите существующие отделочные материалы, все виды грунтовок и шпаклевок.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Без липкости** | **Быстрый** | **Стандартный** | **Общее** | **Без шлифовки** |
| Общее количество панелей  | 1-2 | 3-5 | 6 - full body | Новые панели |
| Подобранный отвердитель | KYD - GT201 | KYD - GT201 | KYD -7641 | KYD - GT201 |
| Подобранный отвердитель | KYD - GT202 | K - 1/ - 2/ - 3 |
| MixingRatio | ВЕС：100:25:25-35Объём：3:1:1-1.5 | ВЕС：100:25:38 Объём：3:1:1-1.6 |
| Pot-Life(23°C) | 20 minutes  | 40 minutes | 1.5 hours | 20 minutes |
| Применимая вязкость | 15 -18 seconds | 13 - 15 seconds |
| Spray gunset up |  Feed 1.6mm | Feed 1.3mm |
| 1.8 - 2.0 bar | 1.8 - 2.0 bar |
| Coats | 2-3 слоя (coats) | 1.5 - 2coats |
| Толщина лакокрасочного покрытия: 40 - 50 мкм | 20 - 35 um |
| испарение | 1 minute or no flash | 2 - 3 minutes | 3 - 5 minutes | 1 minute or no flash |
| песок песка | 20 minutes (23℃) | 40 minutes (23℃)) | 1.5 - 2hours (23℃)) | Наносите верхний слой до тех пор, пока лакокрасочная пленка не станет матовой. (23℃, 10 минут) |
| 5 minutes (60℃) | 10 minutes (60℃) | 20 minutes (60℃) |

ЗАМЕЧАНИЯ

Очистка поверхности: Удалите воск, силикон и другие загрязнения с помощью обезжиривателя. Рекомендуется использовать обычный разбавитель для быстрого ремонта при температуре выше 35℃. Для быстрого ремонта и распыления смешайте грунтовку средней плотности, распылите ее в течение 20 минут, а затем немедленно очистите распылитель.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Температура хранения должна быть от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления.

УПАКОВКА

4КГ или 1Л/банка.