KYD-100 Clear Coat

2-х компонентный прозрачный лак KYD-100 с высоким сухим остатком, с высоким уровнем блеска, обладающий превосходной укрывистостью и химическим сопротивлением к внешнему воздействию.

|  | Применение | 1K BaseCoat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропорции при смешении по объему | <18°C KYD-100 Clear Coat 100 час KYD -101 Hardener Fast 50 час K-1 Thinner Standard 0-5 час |  |  | 18-24°C KYD -100 Clear Coat 100 час KYD -102 Hardener Standard 50 час K-1 Thinner Standard или 0-5 час K-2 Thinner Slow |  |  |
|  |  | 25-30°C KYD -100 Clear Coat 100 час KYD -102 Hardener Stan. 50 час K-2 Thinner Slow или 0-5 час K-3 Thinner Extra Slow |  |  | >30°C KYD -100 Clear Coat 100 час KYD -103 Hardener Slow 50 час K-3 Thinner Extra Slow 0-5 час |  |  |
|  | Рабочее время | 25°C при использовании KYD -101 Hardener Fast: 2 часа; при использовании KYD -102 Hardener Standard или KYD -103 Hardener Slow: 3 часа |  |  |  |  |  |
|  | Толщина покрытия | 2-3 слоя, 40-60 мм |  |  |  |  |  |
|  | Время сушки | При 25°C 5-10 минут для подсушки между слоями. Перед нанесением лакового покрытия время сушки на воздухе 15-20 минут. |  |  |  |  |  |
|  | Тип краскопульта и рабочее давление | С верхним бачком: 1.2 -1.5 мм 3-5 кг/см² С нижним бачком: 1.4 - 1.7 мм 3-5 кг/см² |  |  |  |  |  |
|  | Время сушки | t°C | От пыли | На отлип |  | Годна к обращению | Полностью сухая |
|  |  | 25°C | 30 мин | 1 часа |  | 8 часов | 7 дней |
|  |  | 70°C | 5 мин | 10 мин |  | 20 мин | 60 мин |
|  | Шлифовка и полировка | Включения пыли и небольшие повреждения лакового покрытия могут быть удалены полировкой после полного высыхания. Тщательно ошлифуйте частицы пыли сверхтонкой бумагой P2000. Затем отполируйте вручную или механически. |  |  |  |  |  |
|  | Срок годности | 2 года в невскрытой банке, в сухом месте при температуре 20°C |  |  |  |  |  |
|  | Упаковка | 1 л., 4,0 л. |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Сушка на открытом воздухе не рекомендуется при температуре окружающей среды ниже 15°C. Рекомендуемая температура от 60°C.

2. Когда температура окружающей среды превышает 30°C, рекомендуется добавить Retarder Solvent для предотвращения свертывания растворителя. При использовании Retarder Solvent необходимо проверить техническую совместимость с рабочей поверхностью деталей.

3. В случае загрязнения окрашиваемых поверхностей силиконами рекомендуется использовать специальную добавку в лакокрасочные материалы Anti Silicon в пропорции 0,5-1% .

4. Готовую смесь лака с отвердителем необходимо использовать в течении рабочего времени.

5. После использования лака необходимо произвести чистку оборудования растворителем.