****

**TECHNICAL DATA SHEET**

KYD-7800Plus Высокоскоростное прозрачное покрытие

ОПИСАНИЕ

- KYD-7800 Plus - это двухкомпонентное сверхбыстросохнущее прозрачное покрытие высокой скорости нанесения с высокой плотностью и хорошим выравниванием, специально разработанное для небольших ремонтных работ и идеально подходящее для точечного ремонта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Удалите воск и другие загрязнения с помощью обезжиривателя.

СООТНОШЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Лак : Отвердитель:  (Объём) 2 1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | <18°C | KYD-7800 PLUS | KYD-7671 | | 18-30°C | KYD-7800 PLUS | KYD-7672 | | > 30°C | KYD-7800 PLUS | KYD-7673 | | 16-18s  DIN  4 чаши | Смесь должна быть израсходована в течение 30 минут |

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ ВРЕМЯ СУШКИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | 1.3 | 2.0-2.5 | 2-3 слоя 40-60 мкм | No flash-off time.  Не испаряется |
|  | 1.3 | 1.8-2.0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 5-10°C | 30' | 3h |
| 23°C | 15' | 40' |
| 60°C | 5' | 10' |

ЗАМЕЧАНИЯ

Повторное нанесение покрытия: Отшлифуйте пораженный участок наждачной бумагой P1500-P3000 там, где есть частицы или потеки, после тщательного высыхания, затем отполируйте, чтобы устранить проблему.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с паспортами безопасности. Соответствует требованиям Национального законодательства в области охраны здоровья и техники безопасности на производстве и утилизации отходов.

МЕСТО ХРАНЕНИЯ

Храните продукт в проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от 5°C до 35°C. Хранить в закрытой оригинальной упаковке 2 года с даты изготовления..

УПАКОВКА

1 Л или 4 л / банка.